## Фирма «ОЛКИ» выпускает два вида колеровочных паст

«УНИКОЛЕР» - универсальные колеровочные пасты ,предназначенные для тонирования готовых белых красок.

«ОЛКИ-концентрат» - высококонцентрированные тонкодисперсные монопигментные пасты, предназначенные преимущественно для колеровки базовых красок в процессе производства. Концентраты позволяют получать насыщенные цвета в базах с минимальным количеством белого пигмента.

Пасты «УНИКОЛЕР» могут быть использованы для тонирования строительных и декоративно-художественных материалов:

- водоразбавляемых  красок и грунтов

- алкидных (глифталевых и пентафталевых) красок, лаков, эмалей

- традиционных масляных красок

- некоторых видов органосиликатных, эпоксидных, меламиноалкидных  красок

- побелочных и клеевых составов.

Пасты, содержащие щелочестойкие пигменты (№ 101, 102, 201, 205, 206, 207, 208, 210, 301, 302, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 503, 601, 707, 801, 804), пригодны для колерования сухих строительных смесей и затирок межкафельного пространства.

Пасты не горючи, не токсичны.

Колеровочные пасты не содержат пленкообразующих веществ,  поэтому  не могут  использоваться в качестве краски.

Универсальные колеровочные пасты «УНИКОЛЕР» морозостойкие: сохраняют свои свойства при температуре до  -40 С. Рекомендуемая температура хранения от  -10 до  +30 С.

Колеровочные пасты «УНИКОЛЕР»  выпускаются  в банках  100 мл, в ведрах 1.0 кг.

Выбор  колеровочной пасты.

- Пасту необходимого цвета подбирают по цветовой карте. На сайте компании вы можете посмотреть отсканированный вариант колеровочной карты по адресу: http://www.olki.ru/files/coler_colors_all.pdf

- В зависимости от количества вводимой колеровочной пасты Вы можете получить краску от пастельных до насыщенных тонов.

- Над цветовыми шкалами указано количество колера в вес.%, введенное в белую краску. Самый яркий цвет можно получить, добавив к белой краске 8 вес.% колеровочной пасты. Введение большего количества пасты не рекомендуется.

- Цифра справа от цветовых шкал соответствует светостойкости используемых пигментов в разбеле с диоксидом титана в соотношении 1:10 по восьмибалльной шкале.

6 – 7 баллов  -   пасты на светостойких пигментах

3  - 5 баллов  -   пасты на умеренно светостойких пигментах.

Пасты со светостойкостью  3-5 баллов не рекомендуются для наружных работ.

5.   При колеровании красок   даже одного производителя, но разных партий, цветовой     тон может незначительно меняться, поэтому рекомендуется сразу приготовить весь объем краски заданного цвета.

Применение.

- Колеровочную пасту следует предварительно перемешать с небольшим    количеством белой краски. Затем ввести приготовленный концентрат в весь объем колеруемой белой краски и снова тщательно перемешать.

- При хранении  пасты допускается расслаивание, которое  устраняется  при перемешивании.

Наряду с традиционными колеровочными пастами, мы предлагает универсальные колеровочные концентраты "ОЛКИ", основными преимуществами которых, по сравнению с  колеровочными  пастами  «УНИКОЛЕР», являются  следующие:

- максимально высокая концентрация пигмента

- экономичность (для тонирования краски требуется меньшее количество, сокращаются транспортные расходы)

-  удобная реология ( легко дозируются и вводятся )

- в случае необходимости тонируемая краска поддается цветовой корректировке

- гарантируется постоянный контроль спектральных характеристик ( в том числе интенсивности)

Монопигментные концентраты "ОЛКИ" предназначены для использования, прежде всего, в водно-дисперсионных и алкидных системах. Более широкое их применение требует тщательной проверки в конкретных материалах. Пигментные концентраты легко входят в колеруемый материал. Вязкость по ВЗ 246 во всех образцах не превышает 60 секунд.

Универсальные колеровочные концентраты "ОЛКИ" выпускаются по предварительному заказу покупателя в фасовке от 1.0 кг.

Фирма  «ОЛКИ» выпускает колеровочные пасты с 1993 года. За это время мы значительно улучшили качество наших паст и увеличили ассортимент цветов. За последние 5 лет объем выпуска вырос более, чем в 10 раз.

В настоящее время мы выпускаем колеровочную пасту  60 цветов, на основе которых можно получить неограниченное количество оттенков.

Наши колеровочные пасты были использованы при окраске фасадов и воссоздании интерьеров Царскосельского Лицея, Петергофского и Таврического дворцов, Русского музея, музея А.С.Пушкина и других историко-архитектурных памятников.